## TECHNICKÉ   PODMIENKY

odHrdzovač  REZOL 2000

bezoplachový- nehoRľavý

CERTIFIKOVANÝ  VÝROBOK

Vlastnosti:    Odhrdzovač REZOL 2000 je modrá až fialovo-modrá kvapalina obsahujúca

organické zložky k viazaniu hrdze, rozpustené vo vode tak , že ničia chemicky

hrdzu  a súčasne vytvárajú  lesklý tvrdý ochranný povlak.

Povrchy s malým poškodením hrdzou- čistí do farby ocele.

Ochranný povlak silno zosiluje obranyschopnosť

kovov /železo ,liatina / vôči následnej korozii  súčasne s následnými uzavíracími

a dizajnovými nátermi. Vydatnosť odhrdzovača je z 1 kg cca 15 m2

pri  jednom náteru  - záleží na veľkosti povrchovej korozie .

použitIE:           Odhrdzovač REZOL 2000 sa používa ako odhrdzovací bezoplachový

Lesklopracujúci prostriedok na ocelové

a liatinové predmety. Aplikuje se natieraním, striekaním vo 2 – 3 vrstvách podľa

veľkosti znečistenia hrdzou , alebo ponorením kovových a liatinových predmetov

do  odhrdzovaču.

# Pomáha  odstraňovať hrdzu a súčasne uskutočňuje pasiváciu ošetrovaného povrchu

pred ďalšou  úpravou náterovými hmotami.

Technické údaje:

Chemická charakteristika: Prípravok obsahuje kyselinu fosforečnú a inhibitory

korozie  ,chemicky vázané na kyseline fosforečnej a etylalkoholu s taninom .

Forma: modrá až modro-fialová kvapalina

Hustota pri 20°C:    985 kg/m3

Bod vzplanutia:   -

Rozpustnosť vo vode:  neobmedzená

Balenie  :   0,5 kg    1kg      5,5 kg      11 kg

Doba použiteľnosti: minimálne  36 mesiacov od dátumu  výroby

Balenie: plastový obal z materiálu HDPE  certifikovaný súčasne s výrobkom

# Skladovanie: v dobre vetraných skladoch, v pôvodnom, tesne uzavretom obale

mimo dosahu  alkalických tekutin a práškov.

BezpečnostnÉ upozornEnIE:

Balenie, značenie obalu / R-vety , S- vety , značky a druh uzáveru odpovedajú

Normám EU a

platným právnym predpisom o obehu chemických látok uvádzaných na

trh / do obehu /.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH    ÚDAJOV výrobku  odhrdzovač REZOL 2000 JE NEODDELITEĽNOU

SÚČASŤOU

VŠETKÝCH DODÁVOK A PREDAJA.